	
	Specifications
	Typical Properties

	
	Softening point
	Melt viscosity
	Amine value
	Acid value
	Colour
	Tensile

	Elongation
	Adhesion

	
	DIN 52011
	Rotation viscosimeter
	mg KOH / g
	Gardner
	strength
	ASTM-D 1708
	Metal
	Wood
	PVC
	PVC
	ABS

	
	℃
	Pa s      at
	max.
	max.
	max.
	in N/mm²
	in %
	
	
	hard
	plast
	

	Euremelt 1155
	155 - 165
	3,8 - 5,0  / 180 °C
	2
	8
	8
	10
	15
	xxx
	xxx
	x
	-
	-

	Euremelt 1165
	170 - 180
	0,11- 0,15 / 200 °C
	3
	10
	8
	5.4
	14
	xxx
	xxx
	x
	-
	-

	Euremelt 1166
	172 - 178
	0,2 - 0,4  / 180 °C
	4
	7
	8
	8
	15
	xxx
	xxx
	x
	-
	-

	Euremelt 1174
	170 - 180
	5,0 - 8,0  / 210 °C
	5
	8
	10
	11.3
	10
	xxx
	xxx
	x
	-
	-

	Euremelt 1175
	175 - 185
	3,0 - 4,4  / 210 °C
	2
	10
	8
	12.5
	20
	xxx
	xxx
	x
	-
	-

	Euremelt 2095
	90 - 100
	0,9 - 1,5  / 160 °C
	5
	7
	10
	3.5
	70
	xx
	xxx
	x
	-
	-

	Euremelt 2096
	92 - 102
	2,1 - 2,7  / 160 °C
	3
	8
	10
	5.4
	70
	xx
	xxx
	xx
	-
	x

	Euremelt 2110
	100 - 110
	33,0 - 43,0 / 160 °C
	3
	8
	8
	2.3
	90
	xx
	xxx
	x
	-
	-

	Euremelt 2115
	110 - 120
	5,0 - 7,0  / 160 °C
	4
	8
	10
	7.5
	70
	xx
	xxx
	-
	-
	-

	Euremelt 2130
	125 - 135
	3,0 - 4,6 / 200 °C
	7
	7
	15
	2.5
	200
	xxx
	xx
	xx
	-
	-

	Euremelt 2135
	130 - 136
	2,4 - 3,4 / 200 °C
	3
	8
	8
	4.5
	410
	xxx
	xxx
	xx
	-
	-

	Euremelt 2137
	140 - 150
	3,5 - 5,5 / 210 °C
	2
	8
	8
	4
	350
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xx

	Euremelt 2140
	135 - 145
	7,6 - 10,0 / 225 °C
	9
	2
	6
	3
	600
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xx

	Euremelt 2147
	137 - 145
	1,05 - 1,55 / 180 °C
	(41 - 49)
	2
	10
	3.9
	110
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xx

	Euremelt 2151
	150 - 160
	7,0 - 9,0 / 190 °C
	6
	6
	10
	2.5
	500
	
	
	xxx
	xx
	xx

	Euremelt 2166
	163 - 169
	1,8 - 2,6 / 180 °C
	3
	7
	12
	5.4
	190
	xx
	xxx
	xx
	-
	x

	Euremelt 2170
	167 - 175
	5,2 - 6,4 / 200 °C
	2
	9
	10
	10.5
	200
	xxx
	xxx
	xx
	-
	-

	Euremelt 2194
	188 - 195
	33,0 - 38,0 / 220 °C
	2
	2
	10
	37
	320
	xxx
	xx
	x
	-
	-

	Euremelt 2210
	197 - 209
	4,5 - 6,5 / 220 °C
	6
	6
	7
	5.8
	580
	xx
	xx
	x
	-
	-

	Euremelt 2838

(TS 02271)
	135 - 145
	4,0 - 6,0 / 210 °C
	2
	10
	
	3.6
	290
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xx

	Euremelt 2840

(TS 03085)
	135 - 145
	15,0 - 21,0 / 200 °C
	13
	2
	6
	9.2
	720
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx

	Euremelt 930
	105 - 115
	2,1 - 2,7 / 165 °C
	6
	8
	10
	5
	5
	xx
	xx
	x
	-
	-


